Gemini 说

这是一份非常典型的自动化合成普鲁士蓝（Prussian Blue, PB）的机器人操作流程。普鲁士蓝的催化性能（如类酶催化活性、电催化活性等）和合成产率，主要取决于其结晶度、晶体尺寸、形貌以及晶格缺陷（如[Fe(CN)₆]空位）的浓度。

在这个自动化流程中，我们可以将步骤明确划分为**“可优化参数（决定材料核心性能）”和“建议固定参数（属于标准化后处理与机械动作）”**。

一、 核心可优化流程（决定性能与产率）

这些步骤是实验设计（DoE）的核心，建议通过改变参数来调控普鲁士蓝的微观结构。

1. 第2步 液体进样站（加液与配制反应体系）

这是对产物性能影响最大的一步。

原液量比例（Fe³⁺ 与 [Fe(CN)₆]⁴⁻ 的摩尔比）： 默认是 5.0:5.0。改变这个比例可以调控PB晶格中的[Fe(CN)₆]空位缺陷浓度。富缺陷的普鲁士蓝通常具有更多的催化活性位点，从而大幅提高催化效率。

3号液（1 M HCl）的添加量： 酸性环境可以抑制Fe³⁺的水解，减缓成核速度，有利于生成结晶度高、尺寸均一的晶体。酸度过高或过低都会影响产率和形貌，是一个关键调控点。

4号液（10 mg mL⁻¹ PVP）的添加量： PVP作为表面活性剂和封端剂，直接决定了纳米颗粒的尺寸和分散性。PVP浓度越高，颗粒通常越小，比表面积越大（利于催化），但过多的PVP如果洗不干净会阻碍活性位点。

2. 第3步 磁力搅拌工作站（反应成核）

搅拌时间（分钟）： 影响前驱体的混合均匀度和初始成核速率。时间过短可能反应不完全（产率低），时间过长可能导致颗粒团聚。可将其作为一个中等权重的优化参数（例如测试 30、60、90 分钟）。

(隐藏参数) 搅拌速度（rpm）： 如果设备支持调速，较高的转速能提供更强的剪切力，有助于生成尺寸更小且分布更窄的纳米颗粒。

3. 第4步 置物工作站（静置老化/晶化）

静置时间（分钟）： 影响晶体的奥斯瓦尔德熟化（Ostwald ripening）过程。较长的老化时间（当前为720分钟/12小时）有助于消除晶体内部的不稳定缺陷，使晶型更完美，但可能会降低催化所需的“有利缺陷”密度。可以优化此时间（如 2h, 6h, 12h, 24h）以在“高结晶度”和“高缺陷密度”之间找到平衡点。

二、 建议固定的流程（标准化操作）

这些步骤属于物理转移、清洗和干燥，主要目的是保证样品的纯度，改变它们不会提升材料的本征催化活性，反而可能引入实验误差。在优化前期，强烈建议将以下步骤的参数锁死。

1. 机械搬运与辅助动作

第1步、第14步： 物料拿取与放置。

第6步、第9步、第11步： 清洗液的加入量（水洗2次，乙醇洗1次是标准的去盐和脱水流程，10 mL的体积对于这个体系是合理的）。

2. 分离与纯化工作站（第5、8、10、12步）

离心参数（6000 rpm, 5分钟）： 只要这个转速和时间能够让上清液变澄清、沉淀完全压实即可。提高转速不会改变产物性能，转速太低则会导致纳米颗粒悬浮流失，降低收集率（合成率）。

3. 第7步 超声清洗

超声时间（600秒/10分钟）： 这个时间足够打碎离心产生的物理团聚，使杂质离子释放到清洗液中。固定即可。

4. 第13步 烘干机

恒温温度（60 ℃）： 必须固定或保持在低温。 普鲁士蓝含有结晶水，烘干温度一旦超过 80-100 ℃，极易导致结晶水脱失甚至结构部分坍塌/氧化，严重影响催化性能。60 ℃ 真空或鼓风干燥是十分安全且标准的参数。

烘干时间（720分钟）： 只要保证彻底烘干成粉末即可，对催化性能无直接影响。

优化策略总结

为了提高催化效率和产率，你的优化重心应该**全部倾斜在“第2步（加液配比）”和“第4步（老化时间）”**上。